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展着剂330
展着剂330是通过提高喷洒药液在植物茎叶、害虫和病原菌体的表面湿润和展开能力，从而充分发挥药效的助剂。茎叶和昆虫体表有蜡质层，水和药液难以湿润和展着在叶面。展着剂330可降低水的表面张力，增加水溶液或药液在茎叶和虫体表面的湿展能力。

特点：
1、对于腊质叶作物具有强力湿展，浸透性，悬垂性及固着性。
2、用于农药增效，在使用后如遇雨可以有效增强药效。
3、本品有乳化、悬垂、渗透、湿展、附着的作用。
产品信息：
  化学组成：
聚醚改性有机硅聚合物
  物化数据表
	外观
	无色或黄色透明液体

	有效活性成份
	95%

	PH值
	6-8

	分子量
	600

	粘度KU 25℃
	50KU

	1%水溶液表面张力
	<30

	HLB
	9.5


使用方法：
1、推荐用量：3-5%
2、本品为农药增效作用剂，应与农药混用。
注意事项：
1、本品应贮存于阴凉干燥及儿童不易接触之处。
2、储藏时应远离火源。
3、本剂会刺激眼睛及皮肤，应避免触及
上述建议添加量为基于溶液总重量的百分比。以上添加量仅供参考，最佳添加量需经过一系列实验确定。

运输与储存
  0℃以下贮存或运输时，可能发生分层或浑浊，使用前加热搅拌。
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